HEB-PROFIELEN

Profielnr.
Massa kg/m1

--------------------------

  100

  20.40

  120

  26.70

  140

  33.70

  160

  42.60

  180

  51.20

  200

  61.30

--------------------------

  220

  71.50

  240

  83.20

  260

  93.00

  280

 103.00

  300

 177.00

--------------------------

  320

 127.00

  340

 134.00

  360

 142.00

  400

 155.00

--------------------------

  450

 171.00

  500

 187.00

  550

 199.00

  600

 212.00

--------------------------

  650

 225.00

  700

 241.00

  800

 262.00

  900

 291.00

 1000

 314.00

--------------------------

